ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ГАЗОВЫМ ГОРНОМ

- Порядок подключения горелки газового горна:

  - Прямой впуск горелки предназначен для подвода газа пропана от баллона (либо центральной магистрали газа). Осуществляется посредством присоединения шланга к горелке (через штуцер) и к баллону (через специальный пропановый редуктор регулируемый).

  - Боковой вход горелки предназначен для подвода сжатого

воздуха от компрессора (производительностью 250-400 л/мин.) либо центральной магистрали сжатого воздуха

посредством шланга.

  - Горелка печи имеет регулировку в вертикальном положении в зависимости от длины факела (фиксация боковыми болтами).

- Порядок работы с использованием газового горна:

  - Установить печь на специальный столик, отрегулировать по высоте положение горелки, зафиксировать болтами.

  - При закрытом газе и сжатом воздухе зажечь кусок бумаги (либо деревянной лучины) и поместить в камеру печи.

  - Постепенно открывая сначала вентиль с газом (от 0.05 до 0.1 атм) затем со сжатым воздухом произвести поджиг горелки; отрегулировать пламя факела (ярко-синего цвета).

  - После установления стабильного пламени факела и прогрева горелки (1-2 мин) скорректировать пламя путём регулировки газа либо сжатого воздуха.

  - Поместите в камеру печи концы заготовок (прутки круга, квадрата) таким образом что бы пламя прогревало конец заготовки не менее 100 мм., нагревайте 3-5 минут  до необходимой температуры (до жёлтого либо ярко оранжевого цвета –800-900 (С.

  - После работы с использованием газового горна необходимо закрыть подачу газа-пропана и сжатого воздуха.

Соблюдайте правила безопасности  пользования газовых бытовых устройств!!!!

# Text boxes

Сжатый воздух

(от компрессора)

Газ пропан